TECHNICAL DATA SHEET

Type: 		Stitching Wire

Grade: 		C 4 D, Wst.-No. 1.0314

Surface: 		galvanized

Diameter: 		0.40 mm up to 1.20 mm round

Tolerance: 		+ 0/- 0,02 mm

Tensile: 		900-1100 N/mm² or acc. your request

Zinccoating:               < 15 gr. / m2

Types of spools:        2 kg up to 100 kg

chem. Analysis:         C: <0.06 % Mn: <0.40 % P: <0.04 %

S: < 0.04 %, Si: < 0.10 %

Manufacturer: 	  Heinrich Erdmann GmbH & Co. 			  Ihmerter Str. 207, D-58675 Hemer/Germany